ABSTRAK

Vifta, Rissa Laila. 2012. Sintesis Lapis Tipis Berbasis Nanopartikel TiO2 Termodifikasi Silika Secara Sol-Gel Sebagai Bahan Antifogging. Skripsi. Jurusan Kimia, Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : I. Drs. Sigit Priatmoko, M.Si, Pembimbing II :  Harjito, S.Pd, M.Sc.

Kata kunci : Nanopartikel, Dopan, TiO2-SiO2, Sol-gel, Antifogging

Telah dilakukan penelitian tentang sintesis lapis tipis berbasis nanopartikel TiO2 termodifikasi silika secara sol-gel sebagai bahan antifogging. Tujuan dari penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui pengaruh suhu kalsinasi terhadap energy gap, struktur dan ukuran kristal, serta porositas titania-silika, (ii) mengetahui pengaruh komposisi sol terhadap karakteristik lapis tipis titania-silika yang meliputi hidrofilitas dan sifat transparan, serta (iii) mengetahui kinerja antifogging lapis tipis titania-silika pada substrat kaca. Pada penelitian ini sintesis TiO2 yang dimodifikasi dengan silika (SiO2) dilakukan dengan metode sol-gel. Teknik pelapisan pada kaca menggunakan teknik celup, kemudian diaplikasikan sebagai bahan anti-kabut. Metode sol-gel dipilih dalam sintesis ini karena dengan menggunakan metode tersebut dapat mengontrol struktur, komposisi, dan aktifitas lapis tipis yang dihasilkan. Hasil sintesis TiO2-SiO2 dikarakterisasi dengan XRD untuk mengetahui struktur dan ukuran kristal, SEM-EDX untuk mengetahui morfologi dan komposisi padatan, serta DR-UV untuk mengetahui band-gap TiO2-SiO2. Hasil XRD dan DR-UV menunjukkan bahwa TiO2-SiO2 dengan konsentrasi TEOS sebagai sumber silika 15% pada suhu kalsinasi 500(C memiliki ukuran partikel terkecil sebesar 11,15 nm dan band gap 3,20 eV. Hasil ini sejalan dengan pengukuran sudut kontak yang menunjukkan bahwa lapis tipis tipis TiO2-SiO2 dengan konsentrasi silika 15% pada suhu kalsinasi 500(C memiliki sudut kontak terkecil sebesar 14,49(. Hasil uji kinerja antifogging menunjukkan bahwa lapis tipis TiO2-SiO2 memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai bahan anti-kabut.