ABSTRAK

Aziz, Ahmad Lutfi. 2012.Sintesis Nanopartikel Mn Ferit dengan Metode Sol Gel Berbahan Dasar Pasir Besi. Skripsi, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama : Dr. Agus Yulianto, M.Si. dan Pembimbing Pendamping :Dr.Sulhadi, M.Si.

Kata kunci : Pasir Besi, MnFerit, Sol gel.

Bahan magnetik MnFerit telah berhasil dibuat dengan menggunakan metode sol gel dengan bahan dasar pasir besi.Pasir besi mengandung senyawa oksida besi yaitu magnetit.Metode sol gel dipilih karena homogenitas serta ukuran nanopartikel yang terbentuk.Sintesis dimulai dengan mencampurkan pasir besi dengan asam nitrat dan asam oksalat sehingga terbentuk besi nitrat.Besi nitrat dan mangan nitrat dicampurkan dalam pelarut ethylene glycol. Larutan dipanaskan selama 2 jam dalam temperatur 100°C sampai terbentuk gel. Gel dikeringkan pada suhu 150°C selama 2 jam kemudian dipanaskan kembali pada suhu 350°-700°C selama 2 jam dan menghasilkan bahan berbentuk serbuk. Hasil karakterisasi menggunakan XRD menunjukkan bahwa pemansan 350°C menghasilkan serbuk yang mengandung 100% senyawa Mn ferit (MnFe)3O4 dengan struktur kubus spinel. Sedangkan pada pemanasan 700°C terdapat perubahan fase menjadi (MnFe)2O3dan MnFeO3 dengan komposisi masing-masing 70,46% dan 29,54%. Ukuran partikel ditentukan mengunakan metode scherrer dan didapatkan rata-rata ukuran partikel 1 nm. Dari hasil karakterisasi XRF diperoleh informasi unsur dalam sampel yang terdiri dari unsur Fe, Mn dan unsur-unsur yang merupakan impuritas antara lain Ti, Mo, Zn, Ca, Cu dan Ni. Adanya impuritas menunjukkan ketidakmurniaan bahan yang digunakan. Homogenitas senyawa terlihat dari komposisi unsur dalam sampel yang hampir sama. Pasir besi yang disentesis dengan metode sol gel menghasilkan serbuk nano partikel Mn ferit yang homogen.