ABSTRAK

Rifqi, Khaerur. 2012. Preparasi, Karakterisasi, dan Uji Aktivitas Katalis Ni-Mo/Zeolit Alam Dalam Proses Catalytic Cracking Jelantah Menjadi Biogasoline. Tugas Akhir II. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Sri Kadarwati S.Si, M.Si, Pembimbing II : Ir. Sri Wahyuni M.Si.

Kata Kunci : Preparasi, Katalis Ni-Mo/Zeolit, Catalytic Cracking, Jelantah, biogasoline

Penelitian tentang katalis Ni-Mo/Zeolit Alam dalam proses catalytic cracking jelantah telah dilakukan. Variabel yang dipelajari antara lain pengaruh laju alir gas hidrogen dan temperatur reaksi. Disamping itu jenis-jenis produk kondensat hasil proses cracking jelantah juga dipelajari. Karakteristik katalis Ni-Mo/Zeolit Alam meliputi penentuan kandungan logam Ni dan Mo yang ditentukan dengan Atomic Adsorption Spectroscopy (AAS), keasaman katalis dengan metode gravimetri, dan porositas katalis dengan metode BET. Minyak jelantah yang digunakan bermerk Sunco, sebelum dijadikan umpan diesterkan terlebih dahulu dengan basa KOH dan metanol. Proses catalytic cracking jelantah dilakukan selama 1,5 jam dengan memvariasi temperatur yaitu 300oC, 350oC, dan 400oC. Laju alir gas hidrogen juga divariasi yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50 mL/menit. Produk yang dihasilkan dianalisis dengan Gas Chromatography dan Gas Chromatography-Mass Spectroscopy. Hasil analisis menunjukkan persen fraksi kondensat biogasoline tertinggi yaitu 53,4% pada temperatur optimum 350oC dan laju alir gas hidrogen 20 mL/menit. Hasil analisis GCMS menunjukkan adanya senyawa heksana 89,58 %, siklopentana 3,44%, pentana 3,03%, 2-propanon 0,94%, dan oktana 0,07%.