ABSTRAK

Solechan. 2011. Fabrikasi dan Karakterisasi Sifat Listrik Kaca Cult yang didoping Serbuk Besi. Skripsi Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Sulhadi, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Dr. Agus Yulianto, M.Si.

Kata kunci : Kaca Cult, Sintering, Resistivitas

Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh penambahan doping serbuk besi pada kaca cult. Sampel disiapkan dengan  menggunakan porsi bahan doping sebanyak 2%, 3%, 4%, 5% dan 6% dari jumlah serbuk cult. Campuran serbuk cult dan serbuk besi dicetak dengan tekanan sekitar 3 ton, selanjutnya disintering pada suhu 750° C selama 2,5 jam. Karakterisasi yang dilakukan meliputi pengukuran resistivitas, pengukuran massa jenis, uji kekerasan dan analisis struktur bahan dengan menggunakan XRD. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa penambahan doping sangat berpengaruh terhadap nilai resistivitasnya. Nilai resistivitas pada penambahan doping 2% dan 3% meningkat, kemudian penambahan doping mulai dari 4%, 5% dan 6% menunjukkan penurunan nilai resistivitas. Karakterisasi sifat mekanik dihasilkan uji kekerasannya sebesar 99 HRB dengan menggunakan alat Rockwell dan penambahan doping  tidak berpengaruh terhadap nilai massa jenisnya karena nilai massa jenis yang dihasilkan selisihnya tidak banyak. Hasil karakterisasi XRD membuktikan bahwa zat yang terkandung didalam sample mengandung besi (Fe) pada puncak tertinggi yaitu pada 2θ 41,95°.