ABSTRAK

Handayani, Tri, 2011, Pemanfaatan Kulit Batang Jambu Biji (Psidium guajava) untuk Adsorpsi Pb(II) Dalam Air Sumur Gali Di Desa Ngawen Kecamatan Margorejo Pati. Tugas Akhir, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama : Triastuti S, S.Si, M.Si, Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Siti Sundari Miswadi, M.Si.

Kata Kunci : adsorpsi, Pb(II), sumur gali, Kulit Batang Jambu Biji (Psidium       guajava)

Pemanfaatan kulit batang jambu biji (Psidium guajava) untuk adsorben ion logam dalam perairan telah dilakukan. Kulit batang jambu biji mengandung tannin yang mudah berikatan dengan logam. Logam yang diadsorpsi oleh kulit batang jambu biji dalam penelitian ini adalah Pb(II) yang terdapat pada air sumur gali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penurunan kadar Pb(II) dalam air sumur gali pada pH dan waktu kontak optimum. Penelitian adsorpsi ion logam Pb(II) menggunakan  kulit batang jambu biji. Sebelum digunakan untuk mengadsorpsi kulit batang jambu biji dibuat serbuk dengan cara diblender. Serbuk yang didapat diayak ukuran 100 mesh. Karakterisasi serbuk kulit batang jambu biji menggunakan spektrofotometer infra merah. Proses adsorpsi dengan pembuatan kurva kalibrasi larutan standar Pb(II), penentuan waktu kontak optimum, pH optimum dan aplikasi serbuk kulit batang jambu biji terhadap sampel air sumur pada waktu kontak dan pH optimum. Pengambilan sampel air sumur gali dilakukan di tiga titik di Desa Ngawen Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serbuk kulit batang jambu biji mengandung gugus –OH, -C-H, C=C aromatik, dan -COOH. Adsorpsi ion logam Pb(II) oleh serbuk kulit batang jambu biji pada kondisi pH optimum yaitu pH 7 dengan ion logam Pb yang terserap 97,25% dengan kondisi waktu optimum 80 menit. Serbuk kulit batang jambu biji mampu menghilangkan kadar Pb(II) dalam air sumur gali dengan daya adsorpsi sebesar 66,67%  pada air sumur I, 71,42% pada air sumur II , dan 71,42% pada air sumur III.