ABSTRAK

Latifah, Umi. 2010.  Aktivitas Fotokatalis TiO2 yang Diembankan pada Semen untuk Degradasi Zat Warna Metilen Biru. Tugas Akhir II, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Sigit Priatmoko, M.Si., Pembimbing II: Sri Kadarwati, S,Si, M.Si.

Kata Kunci: Fotokatalis, TiO2/semen, Degradasi, Metilen Biru

Telah dilakukan sintesis TiO2/semen dan aplikasinya sebagai fotokatalis untuk mendegradasi zat warna metilen biru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio TiO2/semen, pH, waktu, dan massa optimum pada degradasi metilen biru dengan menggunakan TiO2/semen secara fotokatalitik. Sintesis TiO2/semen dilakukan dengan metode inklusi larutan oligokation. Larutan kompleks-Ti dibuat dengan menambahkan TiCl4 9,01 M ke dalam HCl 6 M. kemudian dikalsinasi pada suhu 500oC selama 4 jam dengan dialiri gas N2. Padatan TiO2/semen dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Elektron Microscope (SEM), dan Diffuse Reflectance-UV (DR-UV). Hasil karakterisasi tersebut menghasilkan partikel berukuran 82,05 nm dan 3,06 eV (semen) serta 78,52 nm dan 3,44 eV (5%-TiO2/semen). Degradasi yang dilakukan terhadap zat warna metilen biru menunjukkan penurunan konsentrasi sebesar 97,042% dengan perlakuan kondisi optimum, yaitu selama 45 menit dengan massa 150 mgram dan proses ini dilakukan pada pH 6 dengan rasio 5%-TiO2/semen. Kesimpulan penelitian adalah kondisi optimum untuk proses degradasi metilen biru dilakukan dengan fotokatalis 5%-TiO2/semen pada pH 6 dengan waktu penyinaran selama 45 menit dan massa fotokatalis sebesar 150 mgram.