ABSTRAK

Soeseno, Reddy, Rider. 2011. Penentuan Tebal Paruh Bahan (HVL) Alumunium dengan Radiografi Digital Skripsi Jurusan Fisika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama  Drs. Susilo, M.S. dan Pembimbing Pendamping  Dr. Agus Yulianto, M.Si.

Kata kunci: Sinar-X, HVL, Stepwedge, Radiografi Digital.

Telah dilakukan penelitian pengukuran Tebal Paruh Bahan (HVL) Alumunium dengan Radiografi Digital. Pengukuran dilakukan pada citra hasil pemotretan menggunakan pesawat sinar-X di laboratorium Fisika Inti UNDIP Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan tebal paruh bahan alumunium dan menguji validitas teknik radiografi digital yang digunakan. Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui validitas metode radiografi digital dalam menetukan HVL bahan. Dari hasil analisis citra stepwedge diperoleh koefisien serap alumunium sebesar 0,54  cm-1 dan Tebal Paruh bahan sebesar 1,28 cm. Nilai HVL alumunium hasil analisis regresiberbeda secara signifikan dengan referensi sedangkan hasil analisis grafik cukup mendekati. Oleh Sebab itu hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa teknik radiografi digital dapat dipakai untuk menentukan HVL bahan. Sebagai saran, lakukan penelitian ulang dengan menggunakan instrumen yang lebih baik.