ABSTRAK

Hartanti, Eka. 2012. Sintesis Kitosan-Bentonit Serta Aplikasinya Sebagai Penurun Kadar  Insektisida Jenis Diazinon. Tugas Akhir II, Jurusan Kimia, Program Studi Kimia, Fakultas Metematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: F. Widhi Mahatmanti, M. Si., Pembimbing II: Drs. Eko Budi Susatyo, M. Si

Kata Kunci : Sintesis, kitosan-bentonit, adsorpsi, diazinon

Penelitian mengenai sintesis kitosan-bentonit dan aplikasinya sebagai penurun kadar insektisida diazinon telah dilakukan. Sintesis kitosan-bentonit dilakukan dengan variasi massa kitosan-bentonit 1:1, 1:2, 2:1. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik dari sintesis kitosan dengan bentonit, mengetahui efektivitas kitosan-bentonit dalam proses penurunan kadar diazinon. Karakterisasi kitosan-bentonit dilakukan dengan XRD dan FTIR. Sintesis kitosan-bentonit dilakukan dengan merendam bentonit aquades selama 24 jam, lalu bentonit disaring dengan penyaring vakum. Padatan yang diperoleh  direndam dalam larutan CaCl2 1 M kemudian disaring. Padatan yang diperoleh merupakan  Ca-Bentonit. Proses selanjutnya adalah melarutkan 5 g  kitosan ke dalam 500 mL asam asetat 2% kemudian mencampurnya dengan 5 g bentonit. Campuran diaduk konstan selama 2 jam pada suhu 25°C dengan pH larutan diatur pada pH 4. Kemudian mendiamkan larutan selama 0,5 jam pada suhu 25°C. Menyaring kitosan-bentonit kemudian mencucinya dengan aquademin hingga netral  lalu mengeringkannya pad suhu 40°C. Adsorpsi diazinon dilakukan dengan variasi waktu kontak dan konsentrasi untuk mengetahui kondisi maksimal yang diukur dengan Uv-vis. Hasil Sintesis kitosan bentonit 1:1 menunjukkan adanya vibrasi ulur dari N-H (amina) pada bilangan gelombang 3749,62  cm-1 yang berarti kitosan telah menempel pada permukaan bentonit. Hasil sintesis kitosan-bentonit 1:2 dan juga 2:1 muncul bilangan gelombang yang hampir mirip dengan Ca-Bentonit yaitu kisaran 794,67 cm-1 untuk vibrasi Mg-Al-OH juga 1041, 50 cm-1 yang menunjukkan vibrasi ulur dari Si-O.