ABSTRAK

Fibrian, Nikola F. 2010. Optimasi Suhu dan Lama Curing Bahan Gesek Kampas Rem dari Serbuk Tempurung Kelapa dan Karakterisasi Sifat-Sifat Mekaniknya. Skripsi. Jurusan Fisika. Fakultas Matematika dan Ilmu Penetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang.

# Pembimbing I Dr. Sutikno, S.T, M.T., Pembimbing II Dr. Putut Marwoto, M.S.

Kata kunci : lama curing, kampas rem, serbuk tempurung kelapa, suhu curing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi suhu dan lama curing pada pembuatan bahan gesek kampas rem dari serbuk tempurung kelapa terhadap sifat-sifat mekaniknya. Komposisi bahan-bahan penyusun ditentukan berdasarkan rujukan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dibuat tetap. Penentuan komposisi dilakukan berdasarkan fraksi volume. Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari dua belas bahan yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu: binder (bahan pengikat), filler (bahan pengisi), dan fiber (bahan serat). Proses pembuatan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: pengukuran komposisi, pencampuran bahan, dan curing. Pada proses curing, dilakukan variasi terhadap suhu dan lama curing. Suhu curing divariasi antara 170-2100C, sedangkan lama curing divariasi antara 1-5 jam. Untuk mengetahui sifat-sifat mekanik sampel dilakukan dengan uji kekerasan, uji tarik, uji keausan, karakterisai SEM dan EDX. Pada variasi suhu curing, kekerasan bahan gesek yang ditemukan adalah 104,6; 95,8; dan 128,6; sedangkan untuk variasi lama curing kekerasan yang ditemukan berturut-turut 142,5; 160,2; dan 151,8. Dari pengujian tarik, kekuatan bahan gesek yang diperoleh untuk variasi suhu curing adalah 14,8; 14,4; dan 8,7 kgf/mm2. Untuk variasi lama curing kekuatan tariknya 2,9; 14,2; dan 11,0 kgf/mm2. Komponen-komponen banyak dijumpai dalam struktur mikro citra SEM dan komposisi masing-msing unsurnya ditemukan pada spektrum EDX.