ABSTRAK

Firmansyah, Dedy. 2012. PemanfaatanSisa Pembakaran Ampas Tebu sebagai Pengisi dalam Pembuatan Paving dengan Semen Jenis PCC. Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Endah Kanti P, S.T.,M.T. dan Pembimbing II Mego Purnomo, S.T.,M.T.

Kata Kunci: Sisa Pembakaran Ampas Tebu, Paving, Semen PCC.

Sisa pengolahan ampas tebu adalah hasil dari proses pengolahan pembuatan gula  tebu, yang disebut ampas tebu. Ampas tebu ini digunakan oleh pabrik gula sebagai bahan bakar dalam proses pembuatan gula. Abu dari hasil pembakaran inilah kemudian diendapkan dalam air, hasil endapan inilah dinamakan sisa pengolahan ampas tebu. Pemanfaatan sisa pengolahan ampas tebu ini masih belum maksimal, sehingga  dilakukan penelitian dengan pemanfaatan sisa pengolahan ampas tebu sebagai bahan pengisi pengganti agregat dalam proses pembuatan paving. Dengan tujuan untuk mencari kuat tekan dan besarnya penyerapan dari penambahan limbah abu ampas tebu.

Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah metode eksperimen. Benda uji yang digunakan berupa paving block dengan ukuran tebal 6cm, lebar 10cm dan panjang 20cm yang dibuat dari pasir muntilan, semen jenis PCC dan limbah abu ampas tebu yang diambil dari PTPN IX PG Rendeng Kudus. Benda uji terdiri dari 5 perilaku dengan subtitusi limbah abu ampas tebu terhadap volume pasir sebesar 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40%, masing-masing perilaku berjumlah 5 benda uji. FAS yang digunakan sebesar 0,2.

Hasil uji kuat tekan pada umur 28 hari dengan subtitusi sisa pengolahan  abu ampas tebu (SPAT) sebesar 0%, 10% 20%, 30% dan 40% berturut-turut sebesar 173,60kg/cm2; 162,43kg/cm2; 150,25kg/cm2; 139,08kg/cm2; dan 108,62 kg/cm2. Dan dengan penyerapan berturut-turut sebesar 6,64 %, 7,90%, 8,93%, 9,56%, dan 10,75%.

Sisa pengolahan ampas tebu yang diambil dari PTPN IX PG Rendeng Kudus, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi dalam proses pembuatan paving dengan semen jenis PCC.