ABSTRAK

Nanda Mahmudi. 2012. Pengaruh Enkapsulasi Silikon atau Germanium Pada Sifat BNNT Terhadap Parameter NMR Dengan Teori Fungsi Kerapatan. Tugas Akhir II. Jurusan Kimia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Kasmui, M.Si. Pembimbing II: Agung Tri Prasetya, S.Si, M.Si.

Kata kunci: Boron Nitrite Nanotube (5,0) (BNNT), DFT, basis set, NMR

Teknologi nanomaterial diharapkan dapat mewujudkan peralatan elektronik dan memori yang berukuran lebih kecil dengan biaya produksi rendah, namun memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan teknologi saat ini. Boron nitrite nanotube (BNNT) merupakan salah satu nanomaterial yang cukup menjanjikan sebagai bahan alternatif pembuatan peralatan elektronik dan memori. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh enkapsulasi unsur Si dan Ge pada sifat boron nitrite nanotube (BNNT) menggunakan metode teori fungsi kerapatan (DFT) dalam program Gaussian 03 W. Pada penelitian ini, struktur BNNT (5,0) dengan repetisi 2 dibuat dengan program Material Studio 4.4, kemudian dioptimasi dengan program Gaussian 03 W. setelah dioptimasi, BNNT mengenkapsulasi unsur Si dan Ge di tengah-tengah rongga dan dioptimasi kembali. Selanjutnya dihutung NMR BNNT sebelum dan sesudah mengenkapsulasi Si dan Ge. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BNNT yang mengenkapsulasi Si atau Ge strukturnya yaitu -4883577,799 kJ/mol dan -9525836,636 kJ/mol lebih stabil daripada struktur BNNT awal yaitu -4132503,361 kJ/mol. Besar medan magnet untuk BNNT yang mengenkapsulasi Si atau Ge yaitu 478,89414 T dan 474,30441 T lebih kecil daripada BNNT awal yaitu 489,47913 T.