Fikriaturrizki, 2010. Insersi Nitrogen pada Nanopartikel TiO2 dengan Metode

Sonokimia dan Uji Sonokatalisis terhadap Limbah Cair Zat Warna Methylene

Blue. Tugas Akhir 2, Jurusan Kimia, Program Studi Kimia, Fakultas Metematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs.

Warlan Sugiyo, M. Si, Pembimbing II : Cepi Kurniawan, S.Si, M.Si.

Kata Kunci : Insersi, Nanopartikel, TiO2, Sonokimia, Sonokatalisis.

Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam memelihara

kelestarian lingkungan. Metode alternatif yang paling potensial adalah katalisis.

Material yang dapat difungsikan dalam proses katalisis diantaranya adalah

titanium dioksida (TiO2). TiO2 memiliki beberapa keunggulan, yaitu harganya

ekonomis, non toksik, dan yang paling penting adalah kestabilan dan

kereaktifannya ketika dikenai cahaya sehingga dikenal sebagai fotokatalis yang

ramah lingkungan. Teknologi katalisis terbaru adalah dengan menggunakan

gelombang suara atau lebih dikenal sebagai sonokatalisis. Dalam penelitian ini

digunakan kombinasi TiO2 dengan ultrasonic dalam proses katalisis zat warna.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insersi nitrogen terhadap

struktur dan ukuran kristal TiO2, menguji kinerja sonokatalisis TiO2 terhadap zat

warna methylene blue pada daerah sinar tampak, dan berapa methylene blue yang

terdegradasi pada proses sonokatalisis dengan menggunakan ultrasonic cleaner

sebagai sumber suara.TiO2 disintesis mengunakan metode sonokimia dan

dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Elektron

Microscope (SEM), Diffuse Reflectance-UV (DR-UV), dan Fourier Transform

Infrared (FTIR) Spectroscopy. Uji sonokatalisis dilakukan pada waktu 15, 30, 45

dan 60 menit. Dengan adanya insersi nitrogen ukuran partikel semakin kecil

dibandingkan dengan TiO2 tanpa insersi. TiO2 yang diinsersi dengan nitrogen

dapat menguraikan zat warna methylene blue pada daerah sinar dan daya

katalitiknya lebih bagus dibandingkan dengan TiO2 tanpa insersi. Ultrasonic

cleaner berpotensi untuk digunakan sebagai sumber energi dalam katalisis

degradasi methylene blue (dalam medium air) dengan waktu optimum 30 menit

dengan persentase terdegradasi sebesar 28,98%. Selain itu, penelitian ini juga

berhasil menemukan beberapa parameter yang mempengaruhi sonokatalisis

methylene blue, diantaranya, penambahan TiO2 dan TiO2-xNx, menyebabkan

degradasi methylene blue masing-masing terdegradasi sebesar 31,1%, dan 46,62%

dalam waktu 15 menit, penambahan H2O2 50 mM, menyebabkan degradasi 88,83

% dan 90,24% dalam waktu 15 menit untuk sampel yang ditambahkan TiO2 dan

TiO2-xNx.